Эполаст

Эпоксидный

высокопрочный наливной пол

- высокая механическая прочность

- высокая химическая стойкость

- без резкого неприятного запаха

- отличные декоративные свойства

- адгезия и износостойкость

- водонепроницаемость

- полуглянец

Эполаст — эпоксидный наливной компаунд, для создания бесшовного, полуглянцевого высокопрочного покрытия без запаха и растворителей, с высокой прочностью, износостойкостью к механическим и химическим воздействиям.

Двухкомпонентное эпоксидное покрытие Эполаст на основе нескольких разновидностей полимеров и специальных аддитивов обладает высокой адгезией к различным основаниям, после полимеризации образует прочное, ровное полуглянцевое покрытие.

Благодаря своим характеристикам, Эполаст может укладываться на бетон, жесткие металлические и деревянные конструкции, образует толстослойное покрытие, демонстрирующее отличные качественные характеристики:

- высокую стойкость к истиранию и абразивному износу;

- химическую стойкость, водостойкость и водонепроницаемость;

- отличную стойкость к механическим воздействиям;

- не теряет своей прочности с течением времени;

- способность к перекрытию трещин в основании;

Применение

Финишное покрытие, образуемое Эполаст, предназначено для применения в системах промышленных и декоративных эпоксидных напольных покрытий, где имеются повышенные требования к химической и абразивной стойкости пола, в том числе в условиях повышенной влажности. Сбалансированное сочетание качественных характеристик обеспечивает финишному покрытию долговечность и простоту эксплуатации:

Высокое содержание нелетучих веществ - способствует формированию защитного покрытия высокой плотности;

Повышенная текучесть - способствует хорошей растекаемости (нивелированию) состава, обеспечивая после полимеризации гладкую поверхность покрытия и выравнивание основания.

Полуглянцевая поверхность – наделяет финишный слой красивой декоративной составляющей, и способствуют облегчению при многочисленных влажных уборках с применением различных моющих средств бытовой и технической химии.

Отсутствие органических растворителей - подразумевает отсутствие токсичных испарений и резкого запаха при нанесении, что даёт возможность использовать данный материал на объектах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, в частности - в цехах фармацевтической и пищевой промышленности.

Наливной эпоксидный пол Эполаст, рекомендован к применению в помещениях гражданских и промышленных зданий таких как:

- предприятия пищевой и фармацевтической промышленности;

- торговые и производственные помещения;

- детские и медицинские учреждения;

- предприятия здравоохранения;

- авторемонтные мастерские;

- складские помещения;

- самолётные ангары

- гаражи и ангары;

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия необходимо использовать эпоксидный наливной пол Эполаст в качестве финишного слоя в комплексной системе с:

Эпоксидным двухкомпонентным грунтом Эпоксол-2MS – для прочных бетонных оснований марки не ниже М250 не требующих дополнительного упрочнения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |
| Компонент Б добавить в компонент А (отвердитель, поставляемый комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |
| Каждая минута нахождения смешанного комплекта материала («А»+«Б») в большом объеме (в ведре) сокращает время жизни состава. |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Очистка оборудования | Ксилол, Р-универсал |
| Нанесение | Разбавление (не требуется) |
| После приготовления, состав Эполаст, выливается на загрунтованное основание и распределяется по поверхности. Все операции по смешиванию, нанесению и прокатке покрытия игольчатым валиком должны быть проведены в течении 20-30 мин при 20°С. |
| Потребуется: шпатель с зубчатыми вставками, зубчатый валик, ракель с регулируемым зазором, металлическая кельма |
| Гладкое защитное покрытие толщиной до 1 мм. за одно нанесение |
| Состав распределяется по поверхности с помощью шпателя с зубчатыми вставками/ракеля. Уложенный слой прокатывается игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха и облегчения процесса нивелирования слоя. По свежему слою, необходимо передвигаться в специальной обуви – «Мокроступах» (подошвы для наливных полов). |
| Усиленное защитное покрытие толщиной от 2 до 3 мм. за одно нанесение |
| Состав распределяется по поверхности с помощью ракеля с регулируемым зазором, металлической кельмы. Уложенный слой прокатывается игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха и облегчения процесса нивелирования слоя. По свежему слою, необходимо передвигаться в специальной обуви – «Мокроступах» (подошвы для наливных полов). |
| Нанесение материала следует начинать от стены противоположной выходу. В помещениях со сложной геометрией рекомендуем заранее продумать график и план работ по заливке. |

| Толщина сухой пленки, мм | Теоретический расход состава А+Б, кг/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,5 | 24 |
| 2 | 3 | 24 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-004-01524656-2017 |
| Основа материала | Двухкомпонентный эпоксидный состав на основе нескольких разновидностей полимеров и специальных компонентов |
| Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность |
| Объем сухого остатка, % | 99 |
| Цвет покрытия, RAL | 7040 |
| Жизнеспособность после смешения компонентов (А+Б) при температуре (20,0±0,5)° С, мин, не менее | 20-30 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Готовность покрытия к щадящим пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. (полимеризация) | 7 |
| Удлинение при разрыве % ,не менее | 49 |
| Прочность пленки при растяжении, МПа | 80 |

Безопасность

Работы по нанесению выравнивающего состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Состав хранить, в прочно закрытой таре при температуре от +5 до +35°С. Не нагревать. Беречь от огня и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 30 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!