Фасадка-грунт

«ACRYL»

Укрепляющий

всесезонный акриловый грунт

для фасадов

- увеличивает срок службы финишного покрытия

- повышает адгезию и прочность основания

- значительно снижает расход краски

- наносится до -15°С

Фасадка-грунт «ACRYL» – укрепляющий грунт, применяемый для подготовки минеральных фасадов зданий и сооружений, перед финишной покраской с целью увеличения атмосферостойкости, влагостойкости оснований и закрепления рыхлых и осыпающихся поверхностей.

Фасадка-грунт «ACRYL» – однокомпонентный состав на основе высококачественной акриловой смолы с целевыми добавками. Применение акриловой грунтовки, перед нанесением финишного покрытия, способствует повышению влагостойкости основания и придает необходимые эксплуатационные свойства для обработанной поверхности:

- Упрочняет склонные к осыпанию основания - благодаря глубокому проникновению и заполнению пор, предотвращая разрушения финишного покрытия;

- Обеспечивает устойчивое сцепление между основой и финишным покрытием - позволяя более равномерно распределить финишное покрытие по поверхности;

- Уменьшает расход декоративных материалов при финишной отделке фасада - позволяя снизить стоимость подготовительных и отделочных работ;

- Увеличивает стойкость основания к воздействию атмосферных факторов (снег, дождь, ультрафиолетовое излучение).

Всесезонный укрепляющий грунт Фасадка-грунт «ACRYL» рекомендован к применению в качестве подготовительного слоя перед нанесением фасадной краски Фасадка (УФ) «AСRYL» и может применяться при отрицательных температурах до -15°С.

Назначение

Акриловый укрепляющий грунт Фасадка-грунт «ACRYL», рекомендуется для укрепления и подготовки к отделке оштукатуренных фасадов зданий, цоколей, сооружений всех категорий, стен внутри производственных, складских помещений и т.д. применяется по поверхностям:

- бетон;

- кирпич;

- штукатурка;

- асбоцемент;

- гипсокартонные плиты;

- ДСП;

- ДВП.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Отслаивающуюся краску, штукатурку удалить скребком или иным способом. Щели и углубления заровнять шпатлёвкой. |
| Фасадка-грунт «ACRYL», применяется в качестве подготовительного слоя перед применением фасадной краски Фасадка (УФ) «AСRYL» |
| Грунт тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 3 мин). |
| Грунт наносить в 1-2 слоя кистью, валиком или воздушным распылением на сухую поверхность. ВАЖНО: перед грунтованием при отрицательных температурах выдержать материал в течение 24 ч при температуре не менее 18°С! |
| Температура проведения работ, не ниже | -15 °С (при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледенелой) |
| Относительная влажность, не более | 80% |
| Разбавление, очистка оборудования | Р-Универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| При нанесении кистью или валиком грунт наносить без разбавления. При нанесении в 2 прохода, выдержать интервал межслойной сушки 1 час при температуре (20±2)°С. |
| Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.7-2.0 мм - давление 1,8-2 бар. | Не требуется |
| При использовании метода воздушного распыления, необходимо использовать диаметр сопла 1.7–2.0 мм. Нанесение произвести без разбавления в 1-2 прохода с межслойной сушкой 1 час при температуре (20±2)°С. |

| Теоретический расход, г/м2 (в зависимости от впитывающей способности поверхности) | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, час |
| --- | --- |
| 140-180 | 1 |

Расход может быть увеличен вследствие потерь и пористости основания!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 2313-028-98310821-2010 |
| Основа материала | Акриловая смола, целевые добавки, растворитель |
| Готовый состав |
| Объем сухого остатка, % | 30-40 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 20-40 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Готовность к эксплуатационным нагрузкам t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 24 |

Безопасность

Работы по нанесению проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -15 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!